“煤基大宗固废生态综合利用技术”

综合评估结论

2024年4月，生态环境部环境发展中心接受中国矿业大学（北京）委托，开展“煤基大宗固废生态综合利用技术”评估，综合第三方测试报告、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：

1.该技术基于煤矸石、煤气化渣等煤基大宗固废有益元素的激发和有害元素的定向封存理论，形成了具有保水保肥抗风蚀的煤基固废协同矿区生态修复技术体系，适用于西北地区土壤养分贫瘠、土壤结构紊乱的矿区生态修复，通车频率高、粉尘污染严重的露天矿重载、高轴数道路的铺设。

2.该技术符合国家和行业对有关固废资源化利用以及矿区生态修复的相关政策标准的要求。通过干湿交替、冻融循环、酸浸、碱熔等手段，提高气化炉渣中K、P元素有效性及硅元素活性，通过与腐殖酸、尿素复配造粒制备具有防淋溶特性的煤气化渣基碳氮调理剂，实现煤气化渣养分元素的全面利用；通过风洞、淋滤、毛细水层、隔盐控盐实验，研发了垂向自上而下重构具有不同功能的人工土壤层；利用气化渣丰富的孔径结构及水化反应，实现路基材料保水持水性能及重载强度；利用煤基固废制备充填胶凝材料，通过性能调控优化配比及土工性能，有效控制重金属浸出风险和矸石自燃风险。煤基大宗固废制备土壤调理剂技术在神东矿区开展了“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理工程示范，修复和治理沉陷区土壤1500公顷，减少坡面径流量74.1%，减少土壤冲刷量83.7%，将沉陷区土壤转换为草地和林地，三年累计产生经济效益约2500万元；煤基大宗固废制备气化渣路基材料技术在红沙泉露天煤矿开展了工程示范，道路铺设面积12000 m2，7d无侧限抗压强度≥5 MPa，减少道路施工粉尘20%，矿区道路养护节水15%，按照该矿区每年产气化渣43万t计算，可节省堆存费用2000万元。

3.该技术已由新疆坤诚检测技术有限公司等第三方检测机构进行实地监测，检测结果表明应用煤基固废土壤改良剂后土壤符合《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）要求。国能新疆红沙泉能源有限责任公司、安能益科（北京）科技有限公司、建林生态环境有限公司和中铁十九局集团有限公司准东分公司等用户单位反馈该技术应用效果良好。

2024年07月31日